| LDEOC Reference Oil 1006-1 Test Targets (Effective on or after 7/15/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elastomer | Parameter | Mean | Standard Deviation |
| Hydrogenated Nitrile (N=48) | Volume Change, % | 1.11 | 0.60 |
|  | Hardness Change, pts. | -1.15 | 0.87 |
|  | Tensile Strength Change, % | -2.08 | 4.87 |
| Polyacrylate (N=42) | Volume Change, % | 4.21 | 0.32 |
|  | Hardness Change, pts. | -5.33 | 1.03 |
|  | Tensile Strength Change, % | -4.82 | 6.85 |
| Fluoroelastomer (N=38) | Volume Change, % | 0.69 | 0.15 |
|  | Hardness Change, pts. | 3.47 | 1.01 |
|  | Tensile Strength Change, % | -52.28 | 4.34 |
| Silicone (N=39) | Volume Change, % | 32.99 | 2.67 |
|  | Hardness Change, pts. | -21.56 | 2.04 |
|  | Tensile Strength Change, % | -38.06 | 3.79 |
| Ethylene Acrylate (N=42) | Volume Change, % | 24.85 | 0.77 |
|  | Hardness Change, pts. | -12.43 | 0.91 |
|  | Tensile Strength Change, % | -15.30 | 3.87 |

| LDEOC Reference Oil 1006-1 Test Targets (Effective on or after 4/23/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elastomer | Parameter | Mean | Standard Deviation |
| Hydrogenated Nitrile (N=28) | Volume Change, % | 1.29 | 0.60 |
|  | Hardness Change, pts. | -1.04 | 0.92 |
|  | Tensile Strength Change, % | -0.90 | 5.00 |
| Polyacrylate (N=18) | Volume Change, % | 4.17 | 0.17 |
|  | Hardness Change, pts. | -5.24 | 0.61 |
|  | Tensile Strength Change, % | -4.47 | 4.95 |
| Fluoroelastomer (N=18) | Volume Change, % | 0.68 | 0.18 |
|  | Hardness Change, pts. | 3.85 | 1.04 |
|  | Tensile Strength Change, % | -54.92 | 3.91 |
| Silicone (N=18) | Volume Change, % | 32.69 | 2.67 |
|  | Hardness Change, pts. | -20.77 | 2.52 |
|  | Tensile Strength Change, % | -40.18 | 3.02 |
| Ethylene Acrylate (N=18) | Volume Change, % | 25.05 | 0.49 |
|  | Hardness Change, pts. | -13.13 | 0.72 |
|  | Tensile Strength Change, % | -15.74 | 2.69 |

| LDEOC Reference Oil 1006-1 Test Targets (N=18) (Effective until 4/22/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elastomer | Parameter | Mean | Standard Deviation |
| Hydrogenated Nitrile | Volume Change, % | 1.58 | 0.19 |
|  | Hardness Change, pts. | -1.36 | 0.87 |
|  | Tensile Strength Change, % | -3.07 | 4.71 |
| Polyacrylate | Volume Change, % | 4.17 | 0.17 |
|  | Hardness Change, pts. | -5.24 | 0.61 |
|  | Tensile Strength Change, % | -4.47 | 4.95 |
| Fluoroelastomer | Volume Change, % | 0.68 | 0.18 |
|  | Hardness Change, pts. | 3.85 | 1.04 |
|  | Tensile Strength Change, % | -54.92 | 3.91 |
| Silicone | Volume Change, % | 32.69 | 2.67 |
|  | Hardness Change, pts. | -20.77 | 2.52 |
|  | Tensile Strength Change, % | -40.18 | 3.02 |
| Ethylene Acrylate | Volume Change, % | 25.05 | 0.49 |
|  | Hardness Change, pts. | -13.13 | 0.72 |
|  | Tensile Strength Change, % | -15.74 | 2.69 |